FAAY Voorzetwand PG90

44.				PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.41				In het werk af te werken systeemwanden

44.41.21-a		PANELEN-SYSTEEMWAND, GIPSPLAAT

0.  	PANELEN-SYSTEEMWAND

Beplating:

-	enkel laags.

-	aan één zijde

Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn uitgevoerd dat de

wand daardoor niet vertikaal kan worden belast.

Opslag en montage:

-	relatieve vochtigheid bij opslag, voor, tijdens en na montage tussen 40% 										en max. 70%, temperatuur > +5°C.

-	volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.

-	tijdstip montage als het gebouw wind-, waterdicht is.

Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44,

Bijlage A: groep 1.

1.		VOORZETWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

Fabrikaat: Faay Vianen BV.

Type: demontabel wandsysteem verdiepinghoog, voorzetwand PG90.

(KOMO Attest met productcertificaat 20196/05).

Elementopbouw:

-	materiaal beplating : gipskartonplaat dik 9,5mm.

-	materiaal kern: HR-schuim

Paneeldikte (mm) : 80.

Constructiedikte(mm): 110.

Moduulmaat (mm):	600.

Hoogte (mm): zie tekening.

Koppeling:	PG-verbindingsregel.

Naadafwerking :	naadloos.

Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 0,27

Brandwerendheid (NEN 6069 +w97) (min.):	<20.

Toebehoren:

-	plafondaansluiting: vuren stellat of slof.

-	vloeraansluiting: vuren stellat of vuren slof.

-	wandaansluiting:	vuren spouwlat.

.01	BINNENWAND

De voorzetwand wanden